双色粉末压片机的常见问题及处理方法

双色粉末压片机是一款旋转式压片机，用于将颗粒状原料制成各种形状的片剂。本机除压制圆形片以外，还能压制异形片，特殊片，双层片，环行片等，可根据您的要求定制。同时运转时，噪音小，压力大，过压停机，避免机器受损。

双色粉末压片机的常见问题及处理方法如下所示：

1. 双色片剂色差或分层‌

原因‌：两色粉末混合不均或填充比例失衡，导致压片后颜色分布不均或界面分层‌。

解决方法‌：

•优化混合工艺，确保两色粉末流动性及密度匹配‌。

•调整双色填充机构参数，保证填充深度一致(建议误差≤0.1mm)‌。

2. 粘冲现象(冲头粘附粉末)‌

原因‌：冲头表面光洁度不足、润滑不足或物料水分过高‌。

解决方法‌：

•定期抛光冲头，使用食品级医用润滑油减少摩擦‌。

•控制颗粒水分在2%~3%，避免细粉过多。

3. 压片压力不稳定或不上压‌

原因‌：油路系统故障(如油量不足、泄压阀钢珠缺失)或模具未顶紧‌。

解决方法‌：

•检查油箱油位并补充40#机油，确保泄压阀钢珠复位‌。

•拧紧模具及大丝杠，排除漏油点(如更换小柱塞密封圈)‌。

4. 片剂硬度不均或裂片‌

原因‌：颗粒弹性过大、压力设置不当或模具磨损‌。

解决方法‌：

•调整压力参数(建议二段式压力，预压+主压)‌。

•更换磨损模具，优化颗粒压缩比(休止角≤35°为佳)‌。

5. 环境因素导致的故障‌

原因‌：温湿度过高(如湿度>50%)影响物料流动性或引发粘冲‌。

解决方法‌：

•控制车间环境(温度18~26℃，湿度35%~50%)，吸湿性物料需湿度<35%‌。